鞍钢股份有限公司技术条件

APTQ BRJ004-2013

代替APTQ BRJ006-2008

硅线石采购技术条件

2013-01-18发布                                2013-01-18实施

鞍钢股份有限公司  发布

前    言

为满足鞍钢股份有限公司生产需求，特制定本技术条件。

本技术条件由鞍钢股份有限公司市场营销部提出。

本技术条件由鞍钢股份有限公司市场营销部归口。

本技术条件起草单位：鞍钢股份有限公司市场营销部。

本技术条件主要起草人：高峰、韩斌、孙光、臧绍双、赵竞泽、李文武。

硅线石采购技术条件

1  范围

本技术条件规定了硅线石采购的技术要求、试验方法、检验规则、验收准则、包装、标志和质量证明书。

本技术条件适用于鞍钢股份有限公司外购硅线石。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

Q/ASB 126.1 冶金辅料 入站原料手工取样方法

Q/ASB 127  冶金辅料 化学分析用试样的制备

Q/ASB 206  冶金辅料 粒度的测定 手工筛分法

Q/ASB 158　冶金辅料 含水率的测定

Q/ASB 354.3  炼钢辅料 二氧化硅含量的测定 硅氟酸钾滴定法

Q/ASB 354.6炼钢辅料 三氧化二铝含量的测定 强碱分离－EDTA滴定法测定

3  技术要求

3.1  产品的理化指标应符合表1的规定。

表1

| 项 目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| SiO2，% | 36～43 | Q/ASB 354.3 |
| Al2O3，% | 50～55 | Q/ASB 354.6或附件A |
| TiO2，% | ≤0.4 | 附件A |
| H2O，% | ≤0.5 | Q/ASB 158 |

3.2  产品粒度：≤1.0mm。大于1.0mm的重量不超过总重量的5%。

3.3  产品外观：不得带有杂物。

4  检验规则

4.1  产品的检验由供方的质量监督部门负责进行，检验合格方可出厂。

4.2  产品抽样按Q/ASB 126.1的规定进行，制样按Q/ASB 127的规定进行，粒度的检查方法按Q/ASB 206的规定进行，检验方法按表1的规定执行。

5  验收准则

5.1　每车产品都应附有质量证明书。

5.2  需方使用单位在使用前负责按3.2、3.3的规定检查外观质量。

5.3  如有需要，需方相关单位对表1中的元素进行复验。

5.4  复验、检查结果中如有任一项目不符合技术要求时，则该批产品视为不合格品。

5.5  计量：过磅称重。

6  包装、标志和质量证明书

6.1  包装

小袋双层防潮包装，机械封口，每袋10±0.3kg。外用集装袋包装。

6.2  标志

集装袋外表面应有明显标志，注明供方名称、需方名称、产品名称、毛重、净重和生产日期。

6.3  质量证明书

每车出厂的产品都应附有质量证明书，证明书的内容包括：产品名称、标准编号、牌号、批号、生产日期、发货日期和本标准规定的各项指标检验结果等。

附件A

炼钢辅料化学分析方法    ICP法测定Al2O3、MnO、TFe、TiO2技术操作规程

1 范围

本规程规定了电感耦合等离子发射光谱法测定炼钢辅料中Al2O3、MnO、TFe、TiO2含量的方法提要、试剂、分析步骤、分析结果的计算等。

本规程适用于质检中心中心化验室炼钢辅料（渣样及保护渣、酸性覆盖剂、中间包碱性覆盖剂等）中Al2O3、MnO、TFe、TiO2量的测定，测定范围：Al2O3<30.00%、MnO≤5%、TiO2≤5%、TFe 1.00-10.00%

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和测定

Q/ASB 127 冶金辅料化学分析用试样的制备

3 方法提要

试样用混合溶剂熔融后，用硝酸浸取溶解，过滤后稀释至一定体积，将雾化溶液引入电感耦合等离子发射光谱法仪，测定各元素分析线的强度，计算炼钢辅料中Al2O3、MnO、TiO2 、TFe含量。

4 试剂与材料

除非另有说明，本分析中仅使用认为分析纯的试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

  - 硝酸：ρ1.42g/ml

4.2 熔剂：硼酸+无水碳酸钠（1+2）

5 仪器设备及条件参数

  - 仪器设备：电感耦合等离子发射光谱法仪(ICP-AES)

  - 通用参数：泵速50rpm；RH功率1150W；辅助气流量1.0L/min；垂直观测高度12.0mm；样品冲洗时间20s，长波积分时间5s，短波积分时间10s

  - 推荐分析线：Al2O3：3944nm、3961 nm；MnO：2576nm；TFe：2598nm；TiO2：3349nm；

  - 相关系数的规定：校准曲线的线性通过计算相关系数进行检查，相关系数必须大于0.999。

6 取制样

按Q/ASB 127 冶金辅料化学分析用试样的制备的规定制备样品

7 分析步骤

7.1 试样量

称取0.1000g试样。试样称量两份。

7.2 空白试验

随同试样做空白试验，各种试剂用量与试样完全相同。

7.3 测定

7.3.1试样溶解

用大小坩埚将滤纸折叠成坩埚状，加入2g熔剂。将样品放于纸埚中，覆盖一层约1g熔剂，将纸埚折叠包裹好。将纸埚放在已均匀覆盖一层石墨的钒土坩埚中，送入已升至900±50℃的马弗炉中。加热15min后，取出，冷却。将已灼烧成球状的样品放入已加入100-150ml水的250ml烧杯中,加入25ml硝酸（4.1），溶解后定容到250ml，混匀。将试液用快速滤纸干过滤至50ml容量瓶中。随同试样带空白，处理方法和试样相同。

7.3.2 标液的配制

用5个或5个以上标准样品制备标准溶液，处理方法与7.3.1相同。

7.3.3 测定

用电感耦合等离子发射光谱法测定试液和标液中各元素的强度，以百分含量为横坐标，强度为纵坐标，绘制工作曲线。工作软件中直接计算出各元素的百分含量。

7.4 结果的数据处理

当所得试样的两个有效分析值之差不大于表1规定的允许偏差时，则可予以平均，计算为最终分析结果，计算结果按GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和测定进行数值修约。

8  允许差

表1 允许差

| Al2O3% | 允许差% |
| --- | --- |
| ＜10.00 | 0.50 |
| ≥10.00-30.00 | 0.60 |

| MnO 和TiO2 | 允许差% |
| --- | --- |
| ＜2.00 | 0.20 |
| ≥2.00 | 0.40 |

| Fe2O3% | 允许差% |
| --- | --- |
| ＜5.00 | 0.40 |
| ≥5.00-10.00 | 0.50 |