权利要求说明书

一种白云石镁水泥内、外墙防火装饰板及其制造方法，其特征在于白云石镁水泥内、外墙防火装饰板由苛性白云石粉、氯化镁、轻质填料、惰性填料、水和保温材料组成，其质量比为1.00∶0.12～0.40∶0.10～0.60∶0.05～0.30∶0.44～1.20∶0.05～0.30，中间适量加入补强材料，补强材料为中碱玻璃丝布、无纺布等，轻质填料为锯末或稻草(壳)或农作物秸秆粉或其混合物等，惰性填料为粉煤灰或滑石粉或矿渣粉或其混合物等，保温材料为膨胀珍珠岩或膨胀蛭石或有机聚合物或其混合物等，其制造方法为拌浆→成型固化→养护，拌浆的工艺要求为将氯化镁按比例溶解于水中形成氯化镁溶液，氯化镁溶液与苛性白云石粉、轻质填料、惰性材料、保温材料按比例的混合物进行拌合，形成苛性白云石镁水泥料浆，成型固化的工艺要求为将上述苛性白云石镁水泥浆料注入制板机或专用模具，铺置适量的补强材料，固化18～24小时后脱模，养护的工艺要求为脱模后在10～40℃、空气相对湿度小于80%条件下室内养护大于28天。